# 座椅技术要求

1 总体说明

1.1 本技术规格要求和技术标准是可接收的最低限度的技术标准与基本的使用功能，并未规 定所有的技术要求和适用标准，成交供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及其 相应的伴随服务，所使用的材料以及制作的产品都是优质的。

1.2 座椅的样式、各个部位的颜色、座位排号等按本技术规格与采购人要求进行制造。成交供应商应根据本文件的要求，自行对所需要座椅进行深化设计，采购人根据成交供应商的设计方案和现场实际情况进行确认。

1.3 设计和尺寸要求：成交供应商须提供所投产品的投影图和效果图（或照片）。

1.4 成交供应商提供的设计图纸，应清晰的标出所有组成部分的相对关系，标注尺寸应齐全； 说明制造、组装、安装细节；重要部件的零配件组装图。

1.5 成交供应商应对货物的型号、技术参数、规格等进行详细的说明。对产品的选材、制作工艺、材料处理等进行必要的说明。

1.6 为保证座椅的力学性能，座椅样品必须进行实用性测试，其中座面、椅背联合性耐久 性试验必须达到 21 万次及以上；座面（含阻尼装置）翻转耐久性试验必须达到 31 万次及  以上。（须提供第三方具有国家检验检测资质的机构出具的检测报告）

1.7 成交供应商对所有选材都应当符合现行的安全及耐用标准，列出各个部位的材料选用表, 并要求提供相关的检测报告，并提供以下测试报告原件：

1.7.1 钢材质量报告：钢材型号，成分，强度；

1.7.2 木材及胶合板质量要求：含水率；胶合板的力学性能、环保指标证明；

1.7.3 面料检验报告：成分，质量试验（耐磨性）；

1.7.4 软质聚氨酯发泡材料检验报告：成分，密度，阻燃等试验；

1.7.5 翻转装置及阻尼检验报告：耐久性试验，噪音测试；

1.7.6 涂层试验报告：钢材涂层试验，木材涂层试验；

1.7.7 防火等级试验报告：面料、泡沫材料的阻燃性试验；

1.7.8 座椅力学性能试验报告：静载试验，冲击试验，耐久性试验；

1.7.9 声学测试报告：不低于 12 把（含）座椅在标准声学实验室的声学测试报告。

1.8声学测试相关要求

1）观众落座时覆盖的坐垫及靠背区域为了达到最大舒适度均为织物与填充物组合的软包。靠背及坐垫泡棉的密度不小于 60kg/m³ , 坐垫不能用薄膜等材料覆盖或包裹。

2）座椅扶手侧面应采用反声材料，不应用织物覆盖。

3）座椅靠背的后部应当是坚硬的，坐垫的前部根据吸声要求可决定是否进行穿孔。

4）座椅的结构保证当敲击它们时，不会发出共鸣声音。

5）座椅在坐垫放下和翻上时（即当人坐下或起立时）不会发出任何声音。

6）座椅的声学指标应尽可能缩小在使用场地中空场和满场的差距。

7）椅形、材质、尺度应满足声学设计单位的相关要求。

1.8.1 座椅的每座吸声量声学指标在下列范围内

| 倍频程中心频 率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸声量 | 0.13-0.23 | 0.30-0.40 | 0.34-0.44 | 0.36-0.46 | 0.38-0.48 | 0.39-0.49 |
| 吸声系数 | 0.27-0.37 | 0.58-0.68 | 0.66-0.76 | 0.68-0.78 | 0.73-0.83 | 0.74-0.84 |

1.8.2、座椅吸声系数的测试条件、测试方法、测试程序

座椅吸声系数应该是在国家有关权威机构批准的测试条件下测得的。通常的座椅吸声系数的测试方法是把由12个到18个座椅排列成三排的样品放在一个混响室内进行测试。测试前应该获得不同的周边长度和面积的比例。除非建筑设计师指定了另外的数字，背到背的座椅分隔距离应该是0.9m到1.0m。在测试时视情况设置一个屏障围绕在暴露的座椅边缘，该屏障由至少15mm 厚的颗粒板（particleboard）建造，其高度取决于座椅的设计。座椅吸声系数的测试应该按照 “声学 – 在混响室内测量吸声系数 ”标准中给出的测试程序进行。混响时间应该在 1/3 倍频程的频带上（100Hz-4kHz）测量。应该分两种测试条件进行测试：（1）测量样品在混响室内的混响时间；（2）测量样品不在混响室内的混响时间（此时屏障还在室内原处）。

2 规范和标准

2.1 总则

本技术文件中货物的设计、制造、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含行标或专业标准，按最新标准执行）。

2.2 相关的中国标准

JGJ57 剧场建筑设计规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50222 建筑内部装修设计防火规范

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T3324 木家具通用技术条件

QB/T2080 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB17927家具阻燃性能安全技术规范

QB/T1952.1 软体家具沙发

QB/T2602 影剧院公共座椅

GB/T10357.3 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

GB/T5455 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T5454 纺织品燃烧性能试验：氧指数法

GB/T2406 塑料 用氧指数法测定燃烧行为

GB6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB6344 软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定

GB6670 软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定

GB10807 软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）

GB10808 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定

GB1720 漆膜划圈试验

GB1730 色漆和清漆 摆杆阻尼试验

GB1732 漆膜耐冲击测定法

GB1763 漆膜耐化学试剂性测定法

GB/T4893.1-4893.9 家具表面漆膜理化性能试验

GB/T18049 热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释

GB/T6881.2 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 硬壁测试室比较法

3 座椅综合说明

3.1 座椅需根据人体工学的研究成果进行设计制造，座椅靠背和坐垫的弯曲度要求符合人体入座姿态的形体曲线；座椅外形美观、高雅，整体风格与建筑及装修环境匹配；座高和进深合理。

3.2 外型设计时使固定装置隐蔽不见。

3.3 座椅上各个部位的设计都遵循合理和优化的原理。

3.4 座椅的扶手间距和座椅前后距离可调，以确保在安装座椅时，在所有不同尺寸下，保证座椅排列完全整齐。

3.5 提供的技术资料应包括但不限于以下内容：

3.5.1 观众席座椅的具体设计方案和技术说明,确定采购货物前需提供内装修环境下的整体效果图供采购人确定。

3.5.2 座椅基本式样图，座椅主视图、侧面图、剖面图，标注主要尺寸，并提供座椅彩色图片。

3.5.3 观众席座椅排列平面图及座椅安装详图。

3.5.4 座椅工艺设计，材料，制造，产品质量，测试，安装，验收采用的标准。

3.5.5 施工组织设计及施工管理方案。

4 特殊技术要求

4.1 安全疏散与防火

4.1.1 座椅的设计、制造和安装，应符合 GB50016《建筑设计防火规范》，GB50222《建筑内部装修设计防火规范》，JGJ57《剧场建筑设计规范》的规定； 以及国际有关公共场馆类型建 筑规定公共场所防火安全规则。

4.1.2 座椅制作的每种材料的防火等级应符合 GB50222《建筑内部装修设计防火规范》。提供每种材料防火等级试验报告。

4.2 机械耐力及材料的使用寿命

4.2.1 为了保证座椅的机械耐力，应按照GB/T10357.3《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》标准、QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》标准对座椅样品做测试，并提供相应检测报告。

4.2.2 座椅的翻转机构和座椅阻尼装置。必须采用单个迭片式板簧自动回弹加阻尼，恢复先快后慢，速度可调，带阻尼，完全无声音<NR-20，无故障可用31万次以上。

4.3 座椅制造及材料的选择

无论是面料、泡沫、金属件、钢结构、木料等都应当是优质的材料。并通过环保、安全、防火、耐用等检测。剪裁、缝纫、绷面、组装、木料加工、金属件加工等都需要在工厂内以现代化的和符合行业标准生产手段完成。

4.3.1 面料

选择优质针织类面料，座椅应选用针织类面料，要求耐磨性高、渗透力强、不起球、吸声效果好，达到国际标准；防火等级符合现行的国家标准；并满足以下指标：

色彩：国产针织面料（颜色根据采购人需求为准）

耐磨性：平磨>60000次

顶破强度>3000Kpa

环保：甲醛含量<20mg/kg

阻燃：B1 级

面料标准：

GB/T21196.2 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T17591 阻燃织物

4.3.2 软质聚氨酯发泡材料

根据座椅的不同部位，座垫、背垫密度不同，所有泡棉应是高回弹的。不同密度的聚氨酯或冷模成型的都应当满足以下指标和标准：

回弹率≥65%

撕裂强度≥2N/cm，断裂伸长率≥150%

压缩永久变形性（75%）≤10% 大肠杆菌抑菌率≥85%

金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%

▲面料及泡棉阻燃达到国家B1级标准；整椅须获得阻燃制品标识使用证书和中国环境标志产品认证证书或中国环保产品认证证书。

4.3.3 金属件和钢结构件

4.3.3.1 所有的钢材都使用优质钢材，焊接符合相应的国家标准要求。

4.3.3.2 椅架、座支撑、椅脚表面做防锈处理：采用电泳≥18微米和环氧树脂≥30微米喷涂，保证盐喷≥400小时或盐裕≥100小时漆膜耐腐蚀试验不生锈，并提供检测报告。

4.3.3.3 颜色：黑色亚光

4.3.3.4 所有机械部分都应按照

4.2 条机械耐力及材料的使用寿命测试。

▲4.3.3.5 座椅翻转主体构件：单个迭片式板簧自动回弹，恢复先快后慢，速度可调，带阻尼，完全无声音<NR-20，无故障可用21万次以上。座垫阻尼翻转（含阻尼器（FDT-47））机构的耐久性试验达到31万次以上；座椅翻转噪音小于0dB（A），低于人耳听闻域，最大冲击噪声不超过 13dB（A）。需提供具有检验检测资质的第三方机构出具的含CMA标志的测试报告。

4.3.3.6 所有的螺丝及金属件都将根据标准经过防腐蚀处理,椅脚要做防锈处理。

4.3.4 木料

4.3.4.1 座椅实木部分及饰面木皮采用木材、座板与背板均要求采用优质单板做成。座板与背板在高频介质热压机设备上加工成型。质量稳定，符合绿色环保要求，甲醛释放量应达到E1级，胶和强度应符合相关标准要求。

4.3.4.2 面材材质和颜色：

座椅扶手木材、座板与背板的覆面材料均要求采用优质橡木，开放式油漆（手触摸时有立体木纹触感），颜色应与厅内装饰面风格相吻合，最终颜色由采购人确定。

4.4 环保要求：

胶合板甲醛释放量≤0.5mg/L,检测标准为GB18580，使用水性胶粘剂（提供检测报告）

5 声学效果

供应商按1.7第9条提供声学试验报告用于体现对声学指标的响应能力，成交供应商 经与采购人（包含使用单位）对产品的设计方案及相关数据确认后，作出评价，经采购人确认定型后，送国家认可的声学检测机构进行不低于12把样椅的声学测试。声学检测合格后，方可供应、安装。

6 样椅：成交供应商根据采购文件技术要求提供座椅样品（独座）一把，布料颜色按采购人要求。